ИНФОРМАЦИЯ

по приборам и оборудованию кафедры ТНСиППМ

| Наименование прибора, установки, комплекса | Виброреометр ODR2000 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение кинетики вулканизации резиновых смесей. 1.Частота колебаний – 100 циклов/мин; 2.Температура – от 30 до 2000 С; 3.Амплитуда колебаний ( 0,5 0С |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 42044,53 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES, Англия, 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029-500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вискозиметр Муни MV2000 |
| Назначение Краткая характеристика | Определение вязкости резиновых смесей и их склонности к преждевременной вулканизации Температура – от 100 – 200 0С; Скорость вращения ротора 2 об./мин |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 66410,24 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES, Англия, 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Вишневский К.В. +37529 316-15-68, vik@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина для определения усталостной выносливости резин WALLace F16/12 |
| Назначение Краткая характеристика | Определение сопротивления образованию и разрастанию трещин 1.Количество образцов – 12; 2.Задаваемое количество циклов – от 9 до 99999; 3.Число циклов в минуту – 300; 4. Температура испытаний – до 150 0С. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 29060,10 |
| Производитель, страна, год выпуска | DE MATTIA FLEX TESTER, Англия, 2004 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Вишневский К.В. +37529 316-15-68, vik@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Твердомер DIGI-TEST |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение твердости резин Диапазон измерений– от 1 до 100 усл.ед |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 40040,23 |
| Производитель, страна, год выпуска | Bareiss Prufgeratebau GmbH, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Усс Е.П. +37544 710-40-46, uss@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Плотномер XS105DU |
| Назначение Краткая характеристика | Определение плотности резин и пластмасс 1.Среда: вода и этиловый спирт; 2.Точность измерения – 1% |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 7472,82 |
| Производитель, страна, год выпуска | METTLER TOLEDO, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Усс Е.П. +37544 710-40-46, uss@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Тензометр 2020 – DC 10 SH |
| Назначение Краткая характеристика | Определение физико-механических показателей резин, пластмасс 1.Температура испытаний – до 350 0С; 2.Точность измерения нагрузки – 0,5% |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 90826,76 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES Dynisco Company, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +37544 719-52-53, lubimov@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор ИПМ-1К |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Измерение динамических физико-механических показателей резин 1.Прочность по ГОСТ 10180٭- 0,1-100 МПа 2.Твердость по Шору (ГОСТ 263-75) 25-95 ед. 3.Эластичность по отскоку (ГОСТ 27110-86) 5-95% 4.Статический модуль упругости резин 0,2-50 Мпа 5. Тангенс угла механических потерь 0,1-90 град. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2037,05 |
| Производитель, страна, год выпуска | РНПУП «ДИАТЕХ» ИПФНАНБ, Беларусь, 2011 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мозгалев В.В. +37529 365-17-51, mozgaliov@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный штифтовой экструдер ЕЕК 45.14М-12/70 |
| Назначение Краткая характеристика | Изучение процесса экструзии резин 1.Диаметр шнека - 45 мм; 2.Отношение L/D - 14 D, эффективное; 3.Макс. мощность привода - 12 кВт 4.Макс. производительность – ок. 25-50 кг/ч |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 100000,00 |
| Производитель, страна, год выпуска | rubicon Gummitechnik und Maschinenbau GmbH, Германия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029 500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторные смесительные вальцы RС-WW 150/330 |
| Назначение Краткая характеристика | Изготовление резиновых смесей 1.Диаметр валков - 154 мм (6ʺ); 2.Общая длина волков - 368 мм (15ʺ); 3.Вес загрузки - макс. (0,5-1 кг); 4.Фрикция – 3,1:1 – 1:1 – 1:3,1, бесступенчатая настройка; 5.Скорость заднего валка – 10-31 об/мин.; 6. Скорость переднего валка – 10-31 об/мин. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 117281,20 |
| Производитель, страна, год выпуска | rubicon Gummitechnik und Maschinenbau GmbH, Германия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029 500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |
| Наименование прибора, установки, комплекса | ИК-Фурье-спектрометр Инфраспек ФСМ 1202 |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для измерения оптических спектров в инфракрасной области в твердых, жидких и газообразных образцах, а также количественного анализа органических и неорганических веществ, по спектрам в инфракрасной области. 1. Рабочая область спектра, см-1 – от 400 до 7800 от 370 до 7800 от 3700 до 12500; 2. Спектральное разрешение, см-1, не более: 0,5; 3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы волновых чисел, см-1: ±0,05; 4..уровень псевдорассеянного света (при разрешении 4 см-1 и 20 сканах регистрации), %, не более: ±0,2; 5. Габаритные размеры, мм, не более: 520x370x250 540x490x250; 6. Потребляемая мощность (без компьютера), В-А, не более 60; 7. Средний срок службы, лет 6 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 124340,44 |
| Производитель, страна, год выпуска | ООО "Инфраспек", г. С.-Петербург, Россия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | № свид. 29918,30.07.2016 |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Калориметр IKA С200 |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для определения теплотворной способности жидких и твердых образцов. 1. Диапазон измерения- 40000 J 2. Рабочая температура макс- 25 °C 3. Точность фактически отображаемой температуры- 0.0001 K 4. Внешние габариты- 400 × 400 × 400 мм 5. Электопитание- 100 — 240 В, 50/60 Гц 6. Потребляемая мощность- 120 Вт |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 17469,76 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма IKA, Германия, 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обор-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вискозиметр Brookfield DV-II+Pro |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для измерения динамической вязкости жидкостей, в условиях лабораторий предприятий химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышленности, а также в научных исследованиях Диапазон температур – от -20 до +40ºС; охлаждающая мощность – 200Вт @-10ºС 575Вт @+20ºС; вход/выход 3/8 дюйма FTP; размеры (В Д Ш), дюймы – 14*14*17; вес, кг – 26,8; требования к источнику питания – 120в, 60 Гц, 5А (рабочий диапазон 105В-125В) 240в, 50 Гц, 2.5А (рабочий диапазон 200В-260В). |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 7131,06 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма "Brookfield Engineering Laboratories, Inc.", США |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обор-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Химический лабораторный реактор с мешалкой Rexo CS-2000 |
| Назначение Краткая характеристика | Химический реактор используется для синтеза веществ, а также для оптимизации химической реакции, для смешивания, диспергирования и гомогенизации в лабораторных масштабах Питание-220В; максимальная скорость вращения-1500 об/мин.; максимальная температура-500°С; емкость-1000мл. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 124340,44 |
| Производитель, страна, год выпуска | REXO Engineering, Корея 30.09.2014г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обор-дования) |  |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа «Кристалл 5000.2» |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение углеводородного состава нефтепродуктов Детекторы ПИД, ФИД; колонка капиллярная Rtx-1 PONA (100 м/0.25 мм/0.50 мкм); диапазон рабочих температур 50–320(С; газы-носители – гелий, водород; программное обеспечение Unichrom DHA |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 28708,95 |
| Производитель, страна, год выпуска | ЗАО СКБ «Хроматэк», Российская Федерация; ООО «Новые аналитические системы», Республика Беларусь, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | № 16921 от 31.10.2012 г. |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Анализатор серы в нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный Horiba SLFA 20 |
| Назначение Краткая характеристика | Анализатор рентгенофлуоресцентный SLFA 20 предназначен для измерения массовой доли серы в нефти и в нефтепродуктах. Диапазон измерений массовой доли серы, % от 0,002 до 5,0; Пределы допускаемой относительной погрешности, % : – в диапазоне массовых долей от 0,002 до 0,01 % ± 30 – в диапазоне массовых долей св. 0,01 до 0,1 % ± 15 – в диапазоне массовых долей св. 0,1 до 5,0 % ± 6; габаритные размеры (Д´Ш´В), мм, не более: 250*407*137; масса, кг, не более: 8; Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В 220+22-33; потребляемая мощность, В×А, не более 100; средний срок службы, лет–8; Наработка на отказ, ч, не менее 4800; Условия эксплуатации: – диапазон температур окружающего воздуха, Сº от +15 до +30 –диа-пазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 Сº), % от 20 до 80 – диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 21073,86 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма «Horiba, LTD», Япония,2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503, e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный реактор LR-2 |
| Назначение Краткая характеристика | Лабораторный реактор, предназначен для моделирования и оптимизации отдельных технологических стадий, а также процессов синтеза соединений, смешения, диспергирования и гомогенизации материалов в лабораторных масштабах. Установленный в блоке верхнеприводного перемешивающего устройства модуль измерения крутящего момента позволяет использовать реакторную систему для оценки реологических свойств материалов: вязкости, текучести и возможности деформации. Мин.объем (якорная насадка) 500 мл; макс.рабочая температура 230ºС; допустимый вакуум 25 мбар; макс.вязкость 150 000мПас. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 20590,55 |
| Производитель, страна, год выпуска | IKA EUROSTAR power control-visk P7 Германия, 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обор-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мартинкевич А.А. 80296276930, alexalleycat@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный диссольвер DISPERMAT C40-C1 |
| Назначение Краткая характеристика | Получение лакокрасочных материалов в лабораторных условиях 1. Мощность – 1,5 кВт; 2. Частота вращения – 0-20000об/мин; 3. С-технология (вывод на экран компьютера числа оборотов мешалки, окружной скорости, вводимой в смесь мощности, времени диспергирования) |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 30150,33 |
| Производитель, страна, год выпуска | DISPERMAT VMA-GETZMANN GM BH D-51580 Reichshof Германия, 2008 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обор-дования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Шутова А.Л. 8029 2603949, a.l.shutova@mail.ru |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Литьевая машина Dr. Boy 22a |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Получение лабораторных образцов для проведения испытаний. Возможность получения изделий (при наличии формы) методом литья под давлением. Характеристики: диаметр шнека 18 мм Объем впрыска 20 см3 Усилие смыкания 220 кН Межколонное расстояние 254 мм Максимальное межплитовое расстояние 400 мм Автоматическое управление помпой Цифровая настройка по всем положениям хода, значениям времени, давления, скорости и температуры. Регулирование по замкнутому контуру следующих параметров давления, скорости и температуры: - Автоматическое восстановление и снижение давления - Контактное давление сопла - Противодавление - Давление выдержки - Сниженное давление смыкания формы - Скорость открытия и закрытия пресс-формы - Скорость срабатывания выталкивателя Декомпрессия Регулируемое усилие прижатия сопла Гидравлический выталкиватель, с регулируемым ходом Повторная попытка закрытия пресс-формы после срабатывания предохранительного устройства. Селективное переключение давления выдержки в зависимости от величины хода, времени или гидравлического давления Контроль над уровнем масла и температурой |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 73415,10 |
| Производитель, страна, год выпуска | Dr. Boy, Австрия, 2015 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Экструзионная линия Twin screw extruder 10 mm |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Получения компаундов полимеров, получение пленок плоскощелевым методом. Характеристики: 1. наборные шнеки 2. диаметр шнеков 10 мм 3. наличие бокового ввода материала 4. дозаторы для сыпучих материалов 5. зона дегазации 6. наличие гранулятора 7. наличие каландра 8. ванна охлаждения |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 250799,85 |
| Производитель, страна, год выпуска | Rondol, Франция, 2015 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Стенд для определения газопроницаемости полимерных пленок |
| Назначение Краткая характеристика | Определение газопроницаемости полимерных пленок манометрическим методом. Характеристики: 1. Определяемые газы: азот, кислород, углекислый газ 2. Определение коэффициента диффузии 3. Термостатирование измерительной ячейки 4. Возможность задания определенной влажности газа 5. Диапазон размеров образцов 100– 0,2 мм. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 95091,24 |
| Производитель, страна, год выпуска | Bruger, Германия, 2015 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Маятниковый копер Instron 9050 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Маятниковый копер Instron модель CEAST 9050 с автоматическим управлением и электронным контролем, согласно стандарту ISO 13802, для методов испытаний по Шарпи, Изоду и определения ударной вязкости. Основные характеристики: - монолитная чугунная одноколонная конструкция обеспечивает максимальную жесткость, минимум осцилляций при ударе и максимальную точность; - диапазон энергий удара от 0.5 до 25 Дж; - пневматический тормозной диск с автоматическим управлением для остановки качения маятника; - регулируемая скорость удара от 0.5 до 3.8 м/с, путем изменения угла падения маятника; - бесконтактный, фрикционно-независимый преобразователь для точного измерения угла маятника; - встроенный приемник для разрушенных образцов; - система быстрой фиксации упоров по Шарпи и Изод; - система быстрой смены маятника; - автоматическое распознавание маятника; - автоматическое определение и проверка потери энергии маятника. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 185270,22 |
| Производитель, страна, год выпуска | Instron, Италия, 2015 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель показателя текучести расплава XNR-400 |
| Назначение Краткая характеристика | Измерение показателя текучести расплава термопластов в соответствии с ГОСТ 11645-73. - Автоматический срез экструдата - рабочий интервал температур 120–450°С |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 11155,13 |
| Производитель, страна, год выпуска | Chengde Jinjian Testing Instrument Co., Ltd., Китай, 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Твердомер по Роквелу, HRS-150 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение твердости по Роквеллу Определение твердости по Бринеллю |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4595,40 |
| Производитель, страна, год выпуска | TIME Group Inc., Китай., 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +375447195253, lubimov@belstu.by |

Зав. кафедрой ТНСиППМ					Касперович А.В.